## Slide 1
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ
«Современные металлы и сплавы»
ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ
105005, ул. Радио, 17, Тел.: (499) 261-8677, Факс: (499) 267-2209, E-mail: admin@viam.ru
Notes: 1

## Slide 2
Перспективы развития зарубежной гражданской авиации
В 2008 году NASA выделило $12,4 миллиона объединённым командам институтов и промышленных гигантов на проработку передовых концепций самолётов, уходящих на три поколения дальше существующих коммерческих лайнеров, обеспечивающих:
сокращение уровня шума на 71 децибел против существующих авиационных норм
75% сокращения выбросов окислов азота
более чем 70-процентное снижение расхода топлива
Требуются: сплавы с памятью формы, керамические и композиционные материалы, углеродные нанотрубки и волоконно-оптические системы, самовосстанавливающаяся «кожа» и др.
Silent Efficient Low Emissions Commercial Transport
компании Northrop Grumman: взлётная полоса всего в 1,5 километра
Double Bubble D8
(Массачусетский технологический институт): фюзеляж представляет собой пару сращённых продольно классических фюзеляжей - сочетание прочности, лёгкости и невиданного простора
Сверхзвуковой пассажирский лайнер 2035 года Icon-II
(Boeing): крейсерская скорость
1,6 М, расстояние 5-9 тысяч км; значительно экономичнее и намного тише сверхзвуковиков-предшественников
«Ультразелёный» лайнер Volt (Boeing): гибридная силовая установка - газовая турбина, и встроенный в неё же 5500-сильный электромотор
Notes: 2

## Slide 3
Перспективы развития зарубежной военной авиации
Уже просматриваются новые образцы следующих поколений летательных аппаратов, но «пересесть» на них пока невозможно из-за того, что необходимы принципиально новые технологические решения – авиация ждет существенного качественного скачка в материаловедении и технологиях
Истребитель шестого поколения (Boeing), предназначенный для замены самолетов
F/A-18E/F "Супер Хорнет" после 2025 года: самолет может быть разработан как в пилотируемой, так и в беспилотной версии
Сверхскоростной легкий вертолет огневой поддержки следующего поколения (Sikorsky): скорость 470 км/ч, вес 2400 кг; лопасти из композитных материалов
Гиперзвуковой беспилотный аппарат Х-51А: скорость до 6 тысяч км/ч
Суборбитальных корабль XCOR Lynx для регулярных перевозок: способен поднимать пассажиров и грузы на полчаса на высоту до 100 км, а затем приземляться по-самолетному на обычную взлетно-посадочную полосу длиной 2400 метров; оснащен четырьмя ракетными двигателями, которые работают на керосине и жидком кислороде
Летающий внедорожник: в режиме вертолета скорость до 225 км/ч
Notes: 3

## Slide 4
Развитие двигателестроения гражданской и военной авиации (зарубежный опыт)
НАСА и компании Боинг завершила первый этап летных испытаний уменьшенной модели X-48B, выполненной по схеме летающее крыло, в Летно-исследовательском центре имени Драйдена [Калифорния].
Беспилотный 227-килограмовый самолет с гибридным крылом и уникальным водородным гиперзвуковым прямоточным ракетным двигателем, силуэтом напоминающий ската манту, создается в рамках проекта НАСА по Экологически Ответственной Авиации [ERA - Environmentally Responsible Aviation], который направлен на разработку технологий, необходимых для создания более тихих, чистых [по выбросам] и топливосберегающих самолетов будущего.
НАСА ведет проектные исследования по перспективным двигателям, которые позволят к 2025-2035 гг. создать тяжелые гиперзвуковые самолеты.
Наибольшее внимание уделяется комбинированным двигательным установкам, работающим на всех этапах полета: от момента старта до достижения гиперзвуковых скоростей и выхода на околоземную орбиту.
В первую очередь это ракетно-прямоточные двигатели RBCC (Rocket-Based Combined Cycle), функционирующие в режиме обычного ЖРД и по схеме прямоточных воздушно-реактивных двигателей со сверхзвуковым горением , а также ракетно-турбинные двигатели ТВСС (Turbine-Based Combined Cycle).
НАСА изучает двигатели с детонацией топлива PDE (Pulse Detonation Engine). На базе подобных двигательных установок предполагается разработка многоразовой транспортной космической системы третьего поколения, которая позволит после 2025 г. на два порядка снизить затраты на выведение космических аппаратов на околоземную орбиту.
Notes: 4

## Slide 5
Зарубежные программы создания новых технологий для двигателестроения гражданской и военной авиации
По прогнозам экспертов, объемы продаж ГТД и ГТУ к 2026 году достигнут 850 млрд. долл.
Notes: 5

## Slide 6
Зарубежные программы создания новых технологий для двигателестроения гражданской и военной авиации
По прогнозам экспертов, объемы продаж ГТД и ГТУ к 2026 году достигнут 850 млрд. долл.
Versatile Affordable Advanced Turbine Engine (VAATE) – до 2017 г.
революционные концепции двигателей новой архитектуры;
эксплуатация без технического обслуживания с допустимым уровнем повреждений деталей.
Должна обеспечить снижение на 25 % удельного расхода топлива, повышение на 60 % отношения тяги к весу и снижение на 60 % стоимости двигателя, обеспечение коэффициента доступности 10.
Ultra Efficient Engine Technology (UEET) – программа NASA.
Должна обеспечить снижение уровня эмиссии на 70 – 80 %, увеличение нагруженности турбины на 50 % и снижение массы на 20 %.
перспективные дисковые сплавы, в т.ч. биметаллические с рабочими температурами более 820 °С;
перспективные жаропрочные сплавы, интерметаллиды и естественные композиты типа Nb-Si с теплозащитными покрытиями (коэффициент теплопроводности в 2 - 3 раза ниже существующих), интерметаллиды γ-Ti для лопаток турбины;
композиты на основе керамической матрицы для сопловых лопаток и камеры сгорания;
легкие жаропрочные сплавы и сплавы с эффектом памяти.
Notes: 6

## Slide 7
Национальные планы и стратегии в США и Европе в области авиационных исследований
National Aerospace Technology Strategy
Новые материалы – ключевое направление для создания перспективной аэрокосмической техники
Notes: 7

## Slide 8
Стратегические направления развития материалов и технологий в «Национальный план развития науки и технологий в авиастроении на период до 2030 года»
1. Легкие, высокопрочные коррозионностойкие свариваемые сплавы и стали в том числе с высокой вязкостью разрушения
2. Слоистые металлополимерные, биметаллические и гибридные материалы
3. Комплексная антикоррозионная защита, многослойные износо-, эррозионностойкие и теплозащитные покрытия
4. Интерметаллидные материалы
5. Энергоэффективные, ресурсосберегающие и аддитивные технологии получения деталей, полуфабрикатов и конструкций
6. Компьютерные методы моделирования структуры и свойств материалов при их создании и работе в конструкции
7. Монокристаллические, высокожаропрочные суперсплавы, естественные композиты
8. Материалы с эффектом памяти формы
9. Магнитные материалы
10. Металломатричные и полиматричные композиционные материалы
11. Полимерные композиционные материалы
12. Высокотемпературные керамические и керамоподобные материалы
13. Наноструктурированные, аморфные материалы и покрытия
14. Сверхлегкие пеноматериалы
15. Интеллектуальные, адаптивные материалы и покрытия
16. Новые методы исследований, испытаний, включая квалификационные, и неразрушающего контроля
Notes: 8

## Slide 9
Высокопрочные конструкционные и коррозионностойкие свариваемые стали с высокой вязкостью разрушения (лаб. 5, 16, 23, 4)
Задачи:
Создание, с применением математического моделирования химического и фазового состава, новых принципов легирования лигатурами высокопрочных конструкционных и коррозионностойких свариваемых сталей, в том числе со сверхравновесным содержанием азота (до 1.5 %), обладающих вязкостью разрушения в 1,5 раза более высокой, чем у существующих, для ответственных деталей узлов и агрегатов авиационной техники и газотурбинных двигателей, обеспечивающих повышение уровня выносливости и прочности до 1,5 раз.
Разработка технологий выплавки, деформации, термической и термомеханической обработки материалов, обеспечивающих заданный уровень эксплуатационных свойств

## Slide 10
30 ХГСА 30ХГСН2А ВКС9 ВКС12
сплавы | 30ХГСН2А | ВКС9 | ВКС12
К1С, МПам | 77-79 | 74-79 | 75
-1, МПа | 660 | 720 | 770
2200
1950
1600
1200
Разработана технология выплавки, режимы термообработки, технология ЭЛС
Новая система легирования
Выплавка дуплекс «ВИ+ВДП»
Раскисление
Модифицирование
Гомогенизация слитков
Оптимальная схема деформации
Высокая однородность структуры
Высокая вязкость, трещиностойкость
МИГ-29М
Высокопрочные конструкционные стали
для силовых деталей планера и шасси
МиГ-25Р
МС-21
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Разработка технологии изготовления крупногабаритных полуфабрикатов (поковок, штамповок) из высокопрочных конструкционных сталей для повышения надежности и весовой эффективности конструкций элементов шасси и планера
Notes: 10
10
Одним из первых отечественных КБ, которое стало применять высокопрочные стали, было КБ руководимое А.Н. Туполевым. Применение такого “тяжелого” материала как сталь было привлекательно тем, что по показателю размера детали в условиях равнопрочности высокопрочные стали превосходят все другие конструкционные материалы.
Началом разработки среднелегированных высокопрочных сталей явилось создание в 30-х годах прошлого века стали “хромансиль” (30XГСА) взамен хромомолибденовой стали. На базе этой стали было разработана сталь 30XГСН2А с прочностью 1400-1800 МПА, которая до настоящего времени пользуется для высоконагруженных деталей планера шасси.
Борьба за весовую эффективность конструкции потребовала создания более высокопрочных сталей. В 50-х годах ХХ века была разработана сталь ЭИ643 с прочностью до 2000МПа, полученной за счет повышенного до 0,43% содержания углерода. Однако применение ее для балки тележки шасси самолета Ту-16 оказалось неудачным: под действием “стояночных” напряжений произошло нарушение балки, связанное с развитием процесса коррозионного растрескивания.
Реализовать высокую прочность в сочетании с высокими характеристиками трещиностойкости и надежности стало возможным благодаря работам, проведенным ВИАМ и направленным как на оптимизацию системы легирования, так и на развитие технологии новых металлургических процессов.
В них было установлено, что прирост прочности может быть получен при ограничении содержания углерода и дополнительном легировании кремнием до 2,5 – 3%, а также повышении содержания никеля и молибдена для обеспечения вязкости.
При этом высокую вязкость можно получить только на металле высокой чистоты по содержанию серы, фосфора, примесей цветных металлов и неметаллических включений. При повышении прочности до 1800 – 2000 МПа содержание серы и фосфора должно быть менее 0,01%, а при большей прочности - не выше 0,005% каждого.
Разработка технологии раскисления и микролегирования стали при вакуумно-индукционной выплавке редкоземельными металлами, в первую очередь лантаном и щелочноземельными элементами (Са, Mg), и последующий вакуумно-дуговой переплав обеспечили получение металла высокой чистоты с однородной структурой и минимальной ликвационной неоднородностью.
В результате проведенных работ были созданы высокопрочные стали ВКС9-ИД, применяемая сегодня для серий изделий, и ВКС12-ИД с прочностью 1950-2150 МПа и 2100-2300 МПа соответственно и достаточно высокими характеристиками трещиностойкости.

## Slide 11
Высокопрочная коррозионностойкая сталь
ВНС-65
ДЛЯ СИЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛАНЕРА
 рамы  лонжероны  крепежные детали
1,7
1
- 50
Кt
Т, С
кр(к.п.н.), МПа
(камера соляного тумана )
-1 ,МПа
К1с , МПам
0,2 ,
МПа
В ,
МПа
20
980
750
950
90
145
1350
1800
Разработана технология выплавки на заданный фазовый состав, режимы деформации и термообработки полуфабрикатов (прутки, поковки)
Разработка технологии изготовления крупногабаритных штамповок из высокопрочной коррозионностойкой стали ВНС-65 для повышения надежности и весовой эффективности конструкций силовых элементов планера
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ

## Slide 12
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ВНС-9Ш
ДЛЯ ТОРСИОНОВ НЕСУЩЕГО И ХВОСТОВОГО ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТА
прецизионная
плавка
 аустенит
горячая прокатка
 получение сляба
холодная прокатка
с промежуточной закалкой (10-12 переходов)
 =35-50 %
регламентированная холодная деформация
 =40 %
мартенсит деформации
+ нагартовка
ленты толщиной 0,3 мм
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | 
ПРОЧНОСТЬ, МПа | 1500
ТЕКУЧЕСТЬ, МПа | 1300
ВЫНОСЛИВОСТЬ, МПа, | 400
УДЛИНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, % | 12
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:  СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАСТИНЧАТОГО ТОРСИОНА
 ЖИВУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОАО «МЗ «Электросталь» ОАО «ММЗ «Серп и молот»
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ: Отработка технологии изготовления холоднокатанной ленты из коррозионностойкой стали ВНС-9Ш и технологии изготовления пластин торсионов несущего и хвостового винта вертолетов для повышения живучести и надежности конструкции.
Notes: Коррозионно-стойкая сталь ВНС-9 интенсивно упрочняется при холодной прокатке за счет деформационного распада аустенита и нагартовки. Нагартовка со степенью деформации 35-40% обеспечивает получение ленты толщиной 0,3-0,4 мм с высокой прочностью и пластичностью. Лента обладает высоким сопротивлением к развитию поверхностных трещин, не склонна к МКК. Требуется оптимизация технологии производства с целью обеспечения гарантированных механических свойств и повышения качества поверхности ленты.

## Slide 13
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ
ВЫСАДНОЙ КРЕПЕЖ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 05Х16Н5ФБ
Совместная работа
ВИАМ, ИМЕТ им. Байкова РАН и ОАО «Нормаль»
В | 0,2 | ср | -1 (N=107 цикл)
MПа |  |  | 
1400 | 1200 | 950 | 730
Механические свойства стали
Разрушающая нагрузка, кгс | 
На разрыв | На срез
5500 | 4725
Свойства болтов М8
Особенность легирования Смин =0,05%+N=0,13%
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- отсутствие в составе дорогостоящих компонентов (Мо, Со)
- повышенная в 1,3-1,5 раза прочность по сравнению с
серийными сталями для крепежа, обеспечивающая надежную работу болтов с перекосом до 8°
- высокая технологическая пластичность, обеспечивающая холодную высадку крепежа со степенью деформации 70%
ИМЕТ РАН
им. А.А.Байкова
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Разработка нормативной документации на высадной крепеж и технологии изготовления (выплавка деформация, термическая обработка) прутков и профилей из коррозионностойкой азотосодержащей стали 05Х16Н5ФБ

## Slide 14
Задачи:
Создание высокочистых алюминиевых сплавов c минимальным содержанием примесей  Fe+Si  0,05% (по массе)
Создание самозакаливающихся алюминиевых сплавов для получения сварных соединений с высокой прочностью (всв. соед./восн. Ме  0,95)
Создание нового поколения свариваемых алюминий-литиевых сплавов с повышенной до 70 МПам вязкостью разрушения
Создание алюминиевых материалов, упрочненных керамическими наночастицами, обеспечивающих повышение прочности до 1000 МПа
Высокопрочные свариваемые алюминиевые и алюминий-литиевые сплавы пониженной плотности с повышенной вязкостью разрушения
(лаб. 34)

## Slide 15
Обшивочные листы из высокоресурсных сплавов системы Al-Cu-Mg
a
Сплав | Направ-ление | Характеристика |  |  |  | 
 |  | в, МПа | 0,2, МПа | СРТУ, мм/кцикл (К=31 МПам) | Ксу, МПам (W.=760 мм) | МЦУ (Nср), кциклы
1163АТ | П | 420 | 275 | 2,0 | 127 | 110
Alclad 2524T3 (США) |  |  420 |  275 | 3,0 |  120 | -
а
б
б
Сплав 1163 применен в российских самолетах длительного ресурса Ту-204 (а), SSJ (б)
Разработка нового высокоресурсного сплава с улучшенными (до 20 %) характеристиками усталости и трещиностойкости:
Nср=140 кцикл (мах = 157 МПа, Kt = 2,6),
Kcу ≥ 115 МПам (B = 400 мм)
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Разработка технологии изготовления обшивочных листов шириной более 2200 мм из высокоресурсных сплавов системы Al-Cu-Mg для повышения весовой эффективности конструкции
В рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», предусмотрена реализация мероприятий НИР по разработке нового алюминиевого сплава на основе системы Al-Cu-Mg с повышенными на 10-25% характеристиками усталости, пластичности и трещиностойкости по сравнению с серийным сплавом 1163 и технологии получения на ОАО «СМК» и ОАО «КУМЗ» из него крупногабаритных катанных полуфабрикатов.
Для самолета МС-21 необходимы обшивочные листы шириной 2200 мм и более
Notes: 15
Высокотехнологичный сплав 1441 пониженной плотности разработан ВИАМ на базе системы Al-Cu-Mg-Li. Сплав рекомендуется для силовых деталей планера - обшивка фюзеляжа, стрингерный набор и др.
По сравнению с Al-Li-сплавами других систем легирования сплав 1441 обладает наилучшей технологичностью при холодной деформации, что позволяет получать холоднокатаные плакированные листы толщиной до 0,3 мм методом холодной рулонной прокатки по технологии, близкой к используемой при производстве листов из сплава 1163. Листы из сплава 1441 рекомендуются взамен сплава 1163АТ для обшивки фюзеляжа. Преимуществами сплава 1441, в сравнении со сплавом 1163, являются пониженная на 6,5 % плотность (2,6 г/смЗ), повышенный на 12% модуль упругости (78,5 ГПа) при улучшенных ресурсных и прочностных характеристиках.
Из сплава 1441 на КУМЗ освоено промышленное производство плакированных листов толщиной до 0,3 мм шириной до 1500 мм, длиной до 7000 мм.
В виде листов сплав 1441 широко применен в гидросамолетах Бе-103 и Бе-200 ТАНТК им. Г.М. Бериева. Перспективы применения сплавы – самолеты Ту-204СМ, МС-21, SSJ. Актуальным вопросом является разработка технологий производства авиационных плит длиной до 25000 мм и обшивочных листов шириной до 2500 мм.

## Slide 16
Особопрочный алюминиевый сплав В96ц-3пч
для верха крыла, лонжеронов и др. силовых элементов
Испытания ЦАГИ-ВИАМ. Плиты 25 мм
Сплав | Самолет | В, МПа | 0,2, МПа | 5, % | МЦУ, кциклы | dl/dN м/кцикл | К1С МПам
В96ц-3пчТ12 | Ту-204СМ, Т-50 | 634 ( 615) | 594 ( 590) | 9,9 ( 8,0) | 320 | 5,0 | - ( 25)
7055-Т7751 | В-777, А-380 | 618 ( 615) | 594 ( 590) | 6,7 ( 7,0) | 300 | 3,5 (5,0; К=25) | - ( 24)
В скобках – гарантированные значения по стандартам
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Разработка технологии формообразования деталей из плит в режиме ползучести
Разработка технологии изготовления длинномерных крыльевых плит длиной более 15 м
Сплав 7055Т77 (США) аналог сплава В96ц-3 применен для обшивок верха крыла B-777 и А-380
Разработка технологии изготовления производстве прессованных полуфабрикатов (В  645МПа)
для лонжеронов и др. силовых элементов
В рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», предусмотрена реализация мероприятий НИР по разработке технологических параметров, изготовление на ОАО «КУМЗ» и исследование прессованных полос для лонжеронов из высокопрочного сплава В96ц-3пч.
Notes: 16
Высокотехнологичный сплав 1441 пониженной плотности разработан ВИАМ на базе системы Al-Cu-Mg-Li. Сплав рекомендуется для силовых деталей планера - обшивка фюзеляжа, стрингерный набор и др.
По сравнению с Al-Li-сплавами других систем легирования сплав 1441 обладает наилучшей технологичностью при холодной деформации, что позволяет получать холоднокатаные плакированные листы толщиной до 0,3 мм методом холодной рулонной прокатки по технологии, близкой к используемой при производстве листов из сплава 1163. Листы из сплава 1441 рекомендуются взамен сплава 1163АТ для обшивки фюзеляжа. Преимуществами сплава 1441, в сравнении со сплавом 1163, являются пониженная на 6,5 % плотность (2,6 г/смЗ), повышенный на 12% модуль упругости (78,5 ГПа) при улучшенных ресурсных и прочностных характеристиках.
Из сплава 1441 на КУМЗ освоено промышленное производство плакированных листов толщиной до 0,3 мм шириной до 1500 мм, длиной до 7000 мм.
В виде листов сплав 1441 широко применен в гидросамолетах Бе-103 и Бе-200 ТАНТК им. Г.М. Бериева. Перспективы применения сплавы – самолеты Ту-204СМ, МС-21, SSJ. Актуальным вопросом является разработка технологий производства авиационных плит длиной до 25000 мм и обшивочных листов шириной до 2500 мм.

## Slide 17
Слоистые алюмостеклопластики СИАЛы на базе Al-Li
сплава 1441 для обшивок, перегородок и соединительных лент
2.5
СРТУ, мм/кцикл
20
30
40
50
60
0.5
1.0
1.5
2.0
Лист 1163,
2024 (США)
1441-СИАЛ, 2024-GLARE
K, МПам
1441-СИАЛ по сравнению с GLARE
снижение веса на 5 %
увеличение модуля упругости на 10 %
1441-СИАЛ по сравнению Al листами
снижение веса на 20-30 %
увеличение ресурса в 2-3 раза
Применение GLARE в А-380
(снижение веса планера на 500 кг)
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Исследование пожаростойкости для внутренних перегородок планера
Испытания конструктивных элементов (фрагмента обшивочной панели)
В рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», предусмотрена реализация мероприятий НИР по исследованию пожаростойкости листовых заготовок сверхлегкого СИАЛ на базе сплава 1441 в зависимости от типа структуры, разработка технологии изготовления конструктивных элементов, имитирующих фрагмент обшивочной панели со стрингерами, испытания и установление закономерности появления и развития усталостной трещины для повышения надежности авиационных конструкций.
Материал | в,, МПа | d,г/см3 | Е, ГПа | СРТУ, мм/кцикл (К=31МПам)
1441 - СИАЛ | 600 | 2,35 | 62 | 0,2
2024 -GLARE | 600 | 2,47 | 57 | 0,2
Листы 1441
Notes: 17
Волокнисто-металлические слоистые материалы (GLARE – за рубежом, СИАЛ – в России) являются новым классом конструкционных материалов и состоят из тонких (0,3-0,5 мм) алюминиевых листов и прослоек препрега со стекловолокнами различной структуры армирования.
Предназначены для обшивок фюзеляжа, внутренних перегородок, стопперов трещин, ремонта авиационной техники. За рубежом осуществляется широкое внедрение на обшивку фюзеляжа аэробуса A-380 материалов GLARE на базе листов из традиционного сплава 2024.
Волокнисто-металлические слоистые материалы отличаются чрезвычайно высоким сопротивлением росту трещины усталости (d2l/dN < 0,2 мм/кцикл) при высокой прочности, пониженной плотности, повышенной пожаростойкости.
ВИАМ совместно с AIRBUS проводит работы по созданию и исследованию новой композиции GLARE с пониженной плотностью (<2,4 г/см3) и по­вышенными модулем упругости на базе листов из российского высокотехнологичного Al-Li сплава 1441.
По сравнению с GLARE на базе сплава 2024 новая композиция обеспечивает снижение веса на 5 %, увеличение модуля упругости на 10%.

## Slide 18
Высокопрочный Al-Li сплав В-1469
Сплав | , г/см3 | Е, ГПа | В, МПа | 0,2, МПа | δ, % | СРТУ, dl/dN, мм/кцикл ΔК=28 МПа√м (ДП) | МКК, мм | РСК, баллы | кр, МПа (П)
В-1469 | 2,67 | 78 | 520/500 | 470/440 | 13/15 | 1,7 | 0,07-0,14 | 3 | 400 (45 сут.)
2198 | 2,7 | 76 | 500/480 | 440/430 | 8/9 | 1,8 | - | - | 240 (30 сут.)
В числителе – направление Д; знаменателе – П
Сравнительные свойства листов
Верхняя обшивка крыла и нервюры - ПКМ
Нижняя обшивка крыла – сплав 2198
Применение алюминий-литиевых сплавов в перспективных ближне-среднемагистральных самолетах CSeries компании Bombardier
В рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», предусмотрена реализация мероприятий НИР по исследованию влияния температурно-временных режимов гомогенизации, прокатки и термической обработки на формирование структурно-фазового состояния и разработка технологии изготовления холоднокатаных неплакированных листов (толщиной 1-3 мм) из алюминий-литиевого сплава В-1469 с повышенными трещиностойкостью (Kcу=130 МПам при B=750 мм) и пластичностью δ  8 % применительно к элементам обшивки фюзеляжа.
Обшивка и силовой набор
из Al-Li сплава 2198
(российский аналог – В-1469)
Фюзеляж – сварной, крыло - клепаное

## Slide 19: Естественные композиционные материалы на основе титана с регламентированной β структурой (лаб. 8)
Задачи:
Создание естественных композиционных материалов на основе титана с регламентированной β структурой за счет выделений дисперсных частиц металлидных соединений (TiB, МоSi, TiC и др.), обладающих высокими прочностью при комнатной и рабочей температурах (σВ20=1600 МПа, σВ350=1100 МПа) и технологичностью для изготовления сложнопрофильных полуфабрикатов

## Slide 20
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ТИТАНОВЫЙ ПСЕВДО--СПЛАВ ВТ32
ДЛЯ ЛИСТОВЫХ, ШТАМПОСВАРНЫХ И СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛАНЕРА
C Траб 350С
Сплав | В , МПа | 0,2 , МПа | ,% | 100350, МПа
ВТ32 | 1200-1300 | 1160-1230 | 5-9 | 960
Сплав | В , МПа | , % | Вытяжка Квыт. | Отбортовка, Котб. | Гибка, rmin
ВТ32 | 800-900 | 16-20 | 1,75-1,9 | 1,6-1,75 | (2,3-2,6)t
Типичные свойства сплавов / лист /
Свойства сплавов при холодной листовой штамповке
сотовый заполнитель
тарельчатые пружины

## Slide 21
КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛИСТОВОЙ ТИТАНОВЫЙ
ПСЕВДО – α СПЛАВ ВТ38
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, МПа
для обшивки ракет и космических аппаратов,
РАБОТАЮЩЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 600С
Эффективность применения
Сплав обладает высокими характеристиками длительной прочности и сопротивлением ползучести;
Поставляется в виде листов толщиной (0,6-3,0) мм.
Предел прочности:
В20=970 МПа;
Относительное удлинение:
5=8%;
Малоцикловая усталость
(N=2105 ц.) при Kt=2,6:
МЦУ20=350 МПа
При температурах 500 и 600 0С
Сплав ВТ38 при
температуре 20 0С

## Slide 22
Температура, °С
Температурный уровень работоспособности литейных жаропрочных сплавов за последние 40 лет вырос на 400°С (в среднем 6,7 °С в год).
В перспективе до 2030 года переход от никелевых сплавов к сплавам системы ниобий-кремний может повысить рабочую температуру еще на 150-200°С.
1150
1100
1050
1000
1200
1956
1980
1995
1990
2000
2010
ЖС- 30М
ВКЛС-20Р
ВКЛС-20
Сплавы с равноосной структурой
Сплавы с направленной структурой
Монокристаллические
наноструктурированные
сплавы
ЖС-32У
Эвтектические
сплавы
ВЖМ-5У(ВИАМ)
ЖС-6К, ЖС-6У, ВЖЛ-12У, ВЖЛ-12Э
2020
ЖС-6Ф, ЖС-26, ЖС-26У, ЖС-30, ЖС-32
ЖС- 36
ЖС- 40
ВЖМ-1(ВИАМ)
ВЖМ-6(ВИАМ)
Rene N4
CMSX-4
Rene N6
EPM-102 (GE&PW)
Nb-Si с ТЗП 1 поколения
Nb-Si с ТЗП 2 поколения
Nb-Si с ТЗП 3 поколения
5 поколение ГТД
6 поколение ГТД
MC-NG (Snecma)
ВЖМ-4(ВИАМ)
CMSX-4 (Cannon Muskegon Corp.)
Динамика развития литейных жаропрочных сплавов
Notes: 22
22
22
22
В США и Европе разрабатываются новые жаропрочные КМ системы ниобий-кремний и молибден-кремний-бор. Наибольших успехов в данном направлении достигнуты в компании General Electric. Сообщается, что первые лопатки турбины низкого давления из КМ Nb-Si будут введены в эксплуатацию в 2012 г., рабочие лопатки – в 2015 г . Данный материал может использоваться до температуры 1800К без охлаждения и позволяет добиться экономии массы 40-120 кг на двигатель.
По заявлениям компании General Electric, уже в 2010 году должны начаться испытания трехступенчатой турбины низкого давления с литыми лопатками из КМ системы ниобий-кремний на ГТД F136. Для данного двигателя применение этого материала является одной из ключевых технологий.

## Slide 23
Chart: 
| 8.0400000000000009 | 8.56 | 8.6399999999999988 | 8.9700000000000006 | 8.94 | 8.68 | 9.0500000000000007 | 9.2000000000000011 | 8.75 | 8.6 | 8.25 | 8 | 8.9 | 8.7239999999999984 | 8.83 | 8.620000000000001 | 8.5 | 8.25
 | 190 | 215 | 233 | 280 | 270 | 265 | 290 | 325 | 275 | 227 | 195 | 200 | 305 | 250 | 240 | 230 | 245 | 200
 | 200 | 353.8
 | 133.5 | 283.8
Плотность, г/см3
EPM-102
ВЖМ4
ВЖЛ20
LDS
CMSX-10
AM-3
LEK-94
CMSX-4
Длительная прочность, МПа
1000ºС, 100 ч
N4
Разрабатываемый сплав ВЖМ7
Развитие монокристаллических жаропрочных сплавов I, II, III и IV поколений сопровождалось одновременным увеличением длительной прочности и плотности за счет легирования тяжелыми тугоплавкими элементами.
В настоящее время целью является увеличение длительной прочности без повышения плотности сплава.
N6
ЖС36
N5
Chart: 
| 52 | 47 | 163 | 156 | 101 | 281 | 574
 | 250 | 250 | 200 | 200 | 210 | 180 | 160
LEK94 | 202 | 129
LDS-1101 | 245 | 160
σ, МПа
100
τ, ч
LEK-94
LEK-94: d ≈ 8,3 г/см3,
σ1001000 ≈ 200 МПа
LDS-1101: d=8,56 г/см3,
σ1001000 ≈ 245 МПа
LDS-1101
Разрабаты-ваемый сплав ВЖМ7:
d8,4 г/см3
σ1001000≈230 МПа
EPM-102
Разрабатываемый сплав ВЖМ8
ВЖМ5
TMS-75
Развитие монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов

## Slide 24
Развитие монокристаллических жаропрочных суперсплавов и создание естественных композитов
Создание новых технологий изготовления лопаток ГТД с высокоэффективным охлаждением, включая керамические формы и стержни для лопаток из новых перспективных сплавов
Основной
Гибкая керамо- полимерная пленка на входной кромке
Задачи:
2020 г. Создание нового поколения никелевых жаропрочных монокристаллических сплавов с рабочей температурой до 1200 ºС, а также поли- и монокристаллических жаропрочных сплавов с повышенной удельной жаропрочностью
2030 г. Создание нового поколения эвтектических сплавов, направленно кристаллизуемых при скоростях не менее 0,5 мм/мин (в 5-10 раз выше существующих)
Создание направленно кристаллизуемых жаропрочных сплавов с естественно-композиционной структурой на основе никелевых рений-рутениевых матриц, упрочненных карбидными нитевидными кристаллами, с рабочей температурой до 1250 ºС
Notes: 24
24

## Slide 25
Chart: 
| 100 | 500 | 1000
 | 354 | 276 | 246
 | 420 | 300 | 230 | 200
 | 465 | 350 | 275 | 250 | 190
ЖС6У: d =8,4 г/см3,
σ100900 = 355 МПа
ВЖЛ12У: d=7,93 г/см3,
σ100900 = 300 МПа
Разрабатываемый сплав ВЖЛ21: d=8,2 г/см3,
σ100900 = 350 МПа
Длительная прочность литейных жаропрочных сплавов с равноосной структурой зёрен
σ, МПа
100
ВЖЛ12У
ЖС6У
ВЖЛ21
Кратковременные механические свойства при комнатной температуре
Chart: 
 | 885 | 950 | 850
Chart: 
 | 1055 | 1050 | 1000
Chart: 
 | 10.9 | 5 | 10
τ, ч
ВЖЛ21
ЖС6У
ВЖЛ12У
ВЖЛ21
ЖС6У
ВЖЛ12У
ВЖЛ21
ЖС6У
ВЖЛ12У
σ0,2, МПа
σВ, МПа
δ, %
Литейные поликристаллические жаропрочные никелевые сплавы
Применение сплава ВЖЛ21: сопловые лопатки турбины, створки, проставки и другие литые детали соплового аппарата и камеры сгорания

## Slide 26
ВКНА - 4ЛК |  |  |  |  | 
1980 1985 1990 1995 2000 2015 2030
Т, С
1250
1200
1150
1100
1050
1000
Сплавы с равноосной
структурой
Сплавы с направленной
структурой
ВКНА-1В
Наноструктурированные сплавы с монокристаллической
структурой
Литейные сплавы IC (GE, США)
ВКНА- 4УР
ВКНА- 1ВР
ВКНА-1В
ВКНА-25
σ760900 = 420 МПа
σ10405= 140 МПа
ВИН2
ВИН3
σ1001200= 43 МПа
σ1001200=48 МПа [111]
σ10001100=100 МПа [111]
σ1001200=50 МПа [001]
σ1200 100=23 МПа
σ1001100= 45 МПа
IC435, IC436
IC438
σ1100100=28 МПа
Литейные сплавы ВКНА/ВИН (ВИАМ, РФ)
Развитие литейных сплавов на основе интерметаллидов никеля
Композиционные и естественнокомпозиционные
материалы на основе интерметаллидов, упрочнённые
тугоплавкими оксидами
Notes: 26
26